# Zowo-tec® 246

# 保护木材浸漆

| 产品描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品类型 |  | 水基浸漆, 无色或加颜料使用 |
| 使用范围 |  | 对尺寸稳定的木材构件 (例如门窗)使用。可消除在后续的处理中出现的粗糙情况，以及让问题木材也均匀着色。Zowo-tec® 246预防性地防止蓝变及有害昆虫侵害，适合户外与地面无接触的木质构件。 完整的涂层结构是长效保护的前提。上漆后应定期检查，发现损坏及时修复。 |
| 技术参数 |  |  |
| 粘合剂类型 |  | 混合醇酸树脂和丙烯酸酯 |
| 有效成分 |  | 0.4% 丙环唑, 0.2%碘丙炔氨基甲酸酯, 0.05%百灭宁 |
| 颜色 |  | 无色，也可参选 Color-Line Nature色卡，或者基于Zowo-tec® 246上的特殊色调。 编入ZOBEL的混色系统。 |
| 密度 |  | 约1,02 g/ml |
| 黏度 |  | 11 ( 1 秒 (DIN-4-号量杯 / 20°C) |
| 使用说明 |  |  |
| 上涂方法 |  | 浸渍， 淋涂，刷涂 请参照ZOBEL推荐的涂层结构使用本产品！在正式喷涂之前请进行试涂。在使用前检查产品。 |
| 使用黏度 |  | 已调配为可直接使用。在使用前检查粘度是否适合，在必要的情况下可用水进行调节。 |
| 使用条件 |  | -底物应保证干燥，无尘及无油脂。 - 木材湿度 13 ( 1% - 底物，漆料以及环境的温度在 20°C左右，相对空气湿度 50% 左右。 - 请勿在低于15 °C 或高于 30 °C使用 - 在使用前请对产品进行充分搅动；避免空气进入漆料。 - 对于浸渍/淋涂: 接触时间至少15秒 - 浸渍池应为无腐蚀性材料。 - 建议进行中间打磨程序：砂纸目数P180-240 |
| 用量 |  | 约100 ml/m² |
| 干燥时间: (20 °C / 50% 相对湿度) |  | 对于无色漆料，1小时候后可进行后续涂漆; 对于有色漆料，4小时候后可进行后续涂漆 干燥时间与漆膜厚度以及环境有关。低温和高湿度会延缓涂层干燥。在干燥时确保适宜的温度以及通风。 |
| 工具清洁 |  | 使用本产品后立即用水或Zowo-Clean清洁剂进行清洁 |
| 其他注意事项 |  |  |
| 保质期 |  | 低温保存12个月，但保证罐内不结冰。 |
| 安全提示 |  | 在使用前请阅读产品标示以及产品说明。在使用以及储藏产品时请注意保护措施。关于产品安全以及产品弃置处理方面的信息请参见产品安全信息手册。 安全使用杀菌剂。请勿在与食品或饲料有接触的木材上使用木材保护剂。请勿将木材保护剂泄露入河流，泥土或自来水管网中。 产品含有丙环唑。可造成人体过敏反应。木材保护剂含有杀菌剂成分，防止木材受害虫侵害。产品只能在使用说明的指导下及在允许的使用范围内进行使用。乱用本产品可能会对人体健康或环境造成伤害。 |

以上所有信息对应我们产品的最新技术标准。出于产品加工及应用的多样性，我们不对产品说明信息的准确性负责。旧版本在新版本出现后自动失效。

出版：2015-01