Prüfbericht

Lichtbeständigkeit gemäß EN ISO 11341:2004

Beschichtungsaufbau:	ZowoTec 236 – Farbton  teak

2 x 150µ ZowoTec® 412

Farbton  teak

Substrat Kiefer

Prüfgerät:	Atlas Suntest CPS+

Filtersystem 	Fensterglasfilter gemäß Tabelle 2

Prüfzyklus:	Zyklus C, Gleichlauf, permanent Trocken

Prüfdauer: 	240h

Prüfergebnis:		Beurteilung im Graumaßstab gegen unbelastetes Muster Prüfung nach DIN EN ISO 105-A02:

Farbechtheitszahl 4-5

etwas dunkler

Fazit:	Das Material weist eine sehr gute Lichtbeständigkeit auf

Grünstadt,

den 30. November 2018

Berger-Zobel GmbH