测试报告

耐光性符合EN ISO 11341：2004标准

涂层结构：		ZowoTec 236  - 颜色    柚木色

2x150μZowoTec®412

颜色    柚木色

基材	松树

测试设备：      平列式氙灯老化测试仪Atlas Suntest CPS +

过滤系统		窗户玻璃过滤 根据表2

测试周期：		循环C，同步操作，永久干燥

测试时间：		240小时

测试结果：		根据DIN EN ISO 105-A02对无外力样品灰度评估的测试：

色牢度4-5

有点暗

结论：该材料具有非常好的耐光性